1. Wstęp

W związku z wystąpieniem zawilgoceń ścian piwnic o znacznym stopniu w budynku Szkoły zaistniała potrzeba  zbadania i naprawienia zaistniałej sytuacji celem ochrony budynku, zwłaszcza jego części podziemnej przed całkowitym zniszczeniem. 
1.1. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie w formie koncepcji technicznej obejmuje zagadnienia związane z renowacją ścian fundamentowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podpiwniczenia budynku internatu i szkoły.
Opracowanie zostało oparte o wyniki badań geotechnicznych (pełne opracowanie badań geologicznych znajduję się w dalszej części opracowania) wykonanych w rejonie omawianych obiektów, stwierdzających występowanie poziomu wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
Jednocześnie ustalono, że dotychczasowy zrzut wód opadowych z powierzchni dachów oraz przylegającego terenu nie był uregulowany i bezpośrednio obciążał ściany fundamentowe obiektu.

W wyniku takiego działania następowało zawilgocenie ścian, a w następstwie ich niszczenie i przenikanie wody do wnętrza pomieszczeń piwnicznych.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:

-  Dokumentacja zdjęciowa stanu obecnego obiektu,

- Dokumentacja geotechniczna określająca przyczyny zawilgocenia podziemi budynku szkoły,

- Normy, normatywy, aktualnie obowiązujące przepisy.

2. Opis techniczny napraw (renowacji) ścian i ław fundamentowych
2.1. Ściany fundamentowe internatu
Na etapie niniejszego opracowania przyjęto wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych w formie izolacji przeciwwilgociowej wg. niżej podanej technologii i zestawu materiałów izolacyjnych:

- odkopanie całości fundamentów do poziomu ich posadowienia,

- oczyszczenie powierzchni ścian i ław poprzez ciśnieniowe zmycie zabrudzeń i zerwanie istniejących odspojeń nawierzchni,

- przegląd stanu istniejących powierzchni potwierdzających prawidłowość przyjętych sposobów renowacji ścian,

- miejsca zawilgocenia ścian osuszyć nawiewem ciepłego powietrza,

- wykonać fasetę na styku ściany fundamentowej z ławą oraz wypełnić wszystkie ubytki i raki na ich powierzchni z materiałów niekurczliwych,

- wykonać warstwę gruntującą z materiałów np. EUROLAN 3K rozcieńczonego z wodą w stosunku objętościowym 1:10 ok. 50-80 ml/m2,
- wykonać powłokę 2-u warstwową z materiału np. Eurolan TG 2 przy zużyciu 200-250 ml/m2 w warstwie.

Wykonana warstwa uszczelniająca stanowi hydroizolację przeciwwilgociową i ochronną ścian i ław fundamentowych.
Przed zasypaniem wykonanych prac izolacyjnych zaleca się wykonanie warstwy termoizolacyjnej w postaci doklejenia do wykonanej hydroizolacji płyt termoizolacyjnych wodoodpornych np. płyty URSA XPS.
Rysunek nr 1 ilustruje układ warstw, jakie należy wykonać dla prawidłowego zabezpieczenia ścian poniżej terenu z zachowaniem ich ciągłości: izolacji hydro i termo do warstw cokołowych. 
2.2. Ściany fundamentowe budynku Szkoły
Dla budynku Szkoły projekt zakłada wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych pionowej i poziomej wg. rysunku nr 1 oraz poniższego opisu:
1. Jako I etap robót zgodnie z opisem w punkcie 2.1. w postaci podkładu,
2. Jako II etap z wykonaniem dodatkowo warstwy uszczelniającej ścian i ław o wysokiej elastyczności z masy bitumicznej z dodatkiem tworzywa sztucznego Super-flex 10.
Po wykonaniu tych prac otrzymamy wysokoplastyczny, odporny system zabezpieczający ściany przed wilgocią i niszczeniem ich struktury oraz zamknięciem rys i spękań.

Brak przepony poziomej pomiędzy ścianami a ławą, należy wykonać wzdłuż styku izolację przeciwwodną w postaci iniekcji strumieniowej preparatami żelującymi.

3. Wyniki i opracowanie badań geologicznych

4. Dokumentacja zdjęciowa stanu obecnego
5. Wytyczne realizacji robót, warunki BHP, uwagi końcowe
5.1. Wytyczne realizacji robót hydroizolacyjnych i naprawczych
- Prawidłowe wykonawstwo projektowanych robót zapewni omawianym obiektom uniknięcie możliwości ich zawilgocenia i dalszej degradacji części podziemnej,

- Opisane prace należy realizować przez profesjonalną firmę posiadającą autoryzację dla wykonywania tego typu robót,

- Prace muszą być monitorowane przez autora projektu.

5.2. Warunki BHP
Prace prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Zagadnienia te występują przy wykonywaniu wykopów i pracach ziemnych.
Prowadzący prace w oparciu o Dz. U. nr 13/72 z dnia 10.09.1972r. wyda odpowiednie zalecenia co do koniecznych zabezpieczeń.

5.3. Uwagi końcowe, wytyczne montażu i odbioru robót

Po zakończeniu prac należy dokonać naprawy terenu do stanu poprzedniego.
Zasyp wykopu wykonać z gruntu rodzimego, zagęszczając systematycznie warstwami o grubości 15-20 cm. Zabieg ten należy przeprowadzić starannie lekkim sprzętem mechanicznym.
