

   D.03.01.01 Rurowe przepusty pod koroną drogi

D.03.01.01 Rurowe przepusty pod koroną drogi









D.03.01.01
Rurowe PRZEPUSTy pod koroną drogi

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dla przebudowy drogi powiatowej 2829W - ul. Źródlana od drogi woj. w m. Jazgarzew do ul. Dzikich Gęsi w m. Jesówka, gm. Piaseczno. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prefabrykowanego przepustu drogowego z rur żelbetowych:

· ( 60 cm,

zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Materiały do wykonania przepustów

Materiałami do wykonania przepustów z typowych prefabrykowanych rur żelbetowych wg zakresu podanego w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem “Prefabrykowane przepusty rurowe” są:

· prefabrykaty rurowe o średnicy ( 80,  

· beton wlotu i wylotu przepustu,

· beton w fundamentach,

· stal zbrojeniowa St3SX-b i 18G2-b do zbrojenia wlotu i wylotu,

· kruszywo do stabilizacji cementem na ławę fundamentowa,

· drewno deskowaniowe,

· materiały izolacyjne,

· pospółka na wlocie i wylocie przepustu.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Prefabrykaty rurowe powinny odpowiadać obciążeniom klasy “B” zgodnie z normą PN-85/S-10030. Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Katalogiem “Prefabrykowane przepusty rurowe”. Katalog “Prefabrykowane przepusty rurowe” opracowany został z uwzględnieniem norm PN-85/S-10030 i PN-91/S-10042.

Wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04, odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

· długość prefabrykatu ( 5 mm,

· grubość ścian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

· gabaryt otworu ( 5 mm,

· zbieżność ścian ( 5 mm.

Powierzchnie elementów przepustów  powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów prefabrykowanych przepustów podano w Tablicy 1.

Tablica 1
Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów

	Określenie wad i uszkodzeń
	Wielkość wad i uszkodzeń

	Rysy otwarte i pęknięcia
	Niedopuszczalne

	Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości):

a) poprzeczne
	na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości jednej ściany,

	b) podłużne
	na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie

	c) poprzeczne i podłużne krzyżujące
	Niedopuszczalne

	Skupienie cementu, piasku lub kruszywa
	w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2% powierzchni

	Ciała obce
	Niedopuszczalne

	Szczerby w przegubach
	w 1 miejscu 1/10 długości

	Odsłonięcie zbrojenia
	Niedopuszczalne


Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych. Pręty zbrojenia powinny mięć kształt zgodny z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego Dokumentacja Projektowa może wynosić maksimum 5 mm

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. Elementy należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem a elementem.

2.4. Beton i jego składniki

2.4.1. Wymagania dla betonu

Prefabrykaty rurowe oraz elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu należy wykonać z betonu klasy co najmniej B-30.

Fundamenty wlotu i wylotu z betonu klasy B-25.

Beton musi spełniać wymagania wg PN-88/B-06250.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.

2.4.3. Cement

Cement do betonu portlandzki bez dodatków powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
2.4.4. Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz z katalogiem “Prefabrykowane przepusty rurowe” powinna być stosowana stal St3SX oraz 18G2. Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6. Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy, powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.7. Materiały izolacyjne

Do izolowania przepustów należy stosować materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

Zaleca się stosowanie:

· emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,

· roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622,

· lepiku asfaltowego na gorąco - bez wypełniaczy, wg PN-58/C-96177

oraz wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie za zgodą Inspektora Nadzoru.
2.8. Pospółka

Pospółka układana pod płytą denną wlotu i wylotu przepustu powinna spełniać wymagania normy PN-86/B-06712.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki  stosowania  sprzętu

Ogólne warunki stosowania  sprzętu  podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów  

Wykonawca przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwa tj. spełniająca wymagania ST jakość robót. Sprzęt użytkowany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.
4.  TRANSPORT
4.1. Warunki ogólne transportu

Ogólne  warunki  transportu  podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do budowy przepustów

4.2.1. Transport prefabrykatów

Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R.

4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z norma PN-63/B-06251 i może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:

· segregacji składników,

· zmian składu mieszanki,

· zanieczyszczenia mieszanki,

· zmian temperatury więcej niż ( 5oC.

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem “Prefabrykowane przepusty rurowe” 

5.2. Wykonanie wykopu 

Wykopy należy wykonać o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem “Prefabrykowane przepusty rurowe”.

Metoda wykonywania robót ziemnych w wykopach pod przepusty powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu Dno wykopu należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża ( 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12). Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

5.3.  Wykonanie ławy fundamentowej

Ławę fundamentową należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem - Rm  = 5,0 MPa, o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa oraz z katalogiem “Prefabrykowane przepusty rurowe”. 

Dopuszczalne odchyłki dla ławy fundamentowej przepustu wynoszą:

· dla wymiarów w planie ±5cm,

· dla rzędnych wierzchu lawy ±2cm.

Na wlocie i wylocie przepustu pod płytą denną należy ułożyć warstwę pospółki o grubości 25 cm  i wymiarach w planie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Wykonanie ścianki czołowej przepustu

5.4.1. Wykonanie deskowania i ułożenie betonu

Do wykonania deskowania należy stosować drewno o klasie nie niższej od K 33, pozbawionego wad w postaci sęków, o grubości nie mniejszej od 18 mm (3/4”), łączone równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem np. za pomocą

 taśmy metalowej. Deskowanie należy pokryć środkiem adhezyjnym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonowa i zagęścić z użyciem wibratora pogrążalnego Betonowanie powinno być wykonane ze szczególna starannością i może być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5oC. Zewnętrzne powierzchnie wykonanych ścianek powinny mięć wygląd gładki, zwarty, jednorodny.

5.4.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno być wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagań niniejszej ST i zgodnie z postanowieniami PN-63/B-06251. Stal lub zbrojenie należy oczyścić z błota Niedopuszczalne jest występowanie rdzy, jak również stosowanie stali zanieczyszczonej tłuszczami i farbami. Pręty musza być proste - dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, a ich wymiary powinny być zgodne z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Sposób wykonania szkieletu musi zapewniać niezmienność geometryczna szkieletu. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiazalkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzeniu podlegają:

· średnice użytych prętów,

· rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,

· rozstaw strzemion nie powinien różnic się od projektowanego o więcej niż ( 2 cm,

· otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,

· powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania 

5.4.3. Pielęgnacja

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowa pielęgnacje betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyższej od + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ja przez co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami.

5.5.  Izolacja przepustu

Przed wykonaniem izolacji ścianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powierzchnie izolowane należy zagruntować przez:

· dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

· roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Zagruntowana powierzchnie bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na gorąco

Izolacje tworzy papa asfaltowa.

Gotowa izolacje należy pokryć warstwa ochronna.

Elementy nie pokryte izolacja, przed zasypaniem gruntem, należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco

5.6.  Wykonanie zasypki

Wymiary i sposób formowania zasypki powinny być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w "Projekcie Technicznym Typowych Elementów Przepustów Rurowych".

Przy wykonywaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad:

· zasypka powinna być układana równomiernie i równocześnie z obu stron prefabrykatów, warstwami o grubości 10 cm, zagęszczonymi zgodnie z BN-S-02205,

· wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy od 1,0,

· grunt zasypki powinien być niewysadzinowy, należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnioziarniste.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola betonu

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach na próbkach sześciennych o boku 150 mm w ilości jedna próbka na zmianę, nasiąkliwości betonu na próbkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odporności na działanie mrozu wg PN-88/B-06250. Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w celu stwierdzenia czy elementy nie maja raków, pęknięć, rys i ciął obcych w betonie. Rysy otwarte, pęknięcia, ciała obce i odsłonięcia zbrojenia są niedopuszczalne. Dopuszcza się występowanie rys włoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości):

· poprzeczne - na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości ściany,

· podłużne - na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie,

· poprzeczne i podłużne krzyżujące - niedopuszczalne oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2% powierzchni.

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

· w zakresie długości ( 5 mm,

· w zakresie wysokości i szerokości (grubości) ( 5 mm,

· w zakresie odchylenia od prostoliniowości - ponad 0,1% długości,

· w zakresie odchylenia od pionu ściany - ponad 0,2% wysokości,

· w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2%.

6.3. Kontrola jakości zbrojenia w betonie

Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia należy przeprowadzić przez pomiar  z dokładnością 1 mm Stal musi posiadać atest producenta zawierający nazwę wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wykopowej, masę partii, rodzaj obróbki cieplnej. Stal, która nie ma atestu producenta lub oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, musi być poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg PN-91/H-04310 polegających na wyznaczeniu wytrzymałości na rozciąganie o granicy plastyczności oraz wydłużenia na 5 próbkach z partii. Jeśli wynik próby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie może być użyta do robót.

6.4. Kontrola deskowania

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

· odchylenie w prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,

· różnice w grubości desek ( 0,2 cm,

· odchylenie ścian od pionu o ( 0,2 cm, lecz nie więcej niż 0,5 cm,

· miejscowe wybrzuszenie powierzchni o ( 0-,2 cm na odcinku 3 m,

· odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania:

*
-0,2% wysokości, lecz nie więcej niż -0,5 cm,

*
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,

*
-0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż -0,2 cm,

*
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż -0,5 cm

6.5.  Sprawdzenie ławy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

· rodzaj materiału użytego do wykonania lawy,

· usytuowanie ławy w planie,

· rzędne wysokościowe,

· grubość ławy,

· zgodność wykonania z Dokumentacja Projektowa.

Dopuszczalne odchyłki dla law fundamentowych przepustów, wynoszą:

· różnice wymiarów lawy fundamentowej w planie - ( 5 cm,

· różnice wymiarów rzędnych lawy - ( 2 cm.

6.6. Kontrola prefabrykatów rurowych

Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego przepustu  z Dokumentacja Projektowa.

6.7. Sprawdzenie ułożenia przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiarów przepustu należy przeprowadzić przez wykonanie pomiarów w zakresie :

· położenie przepustu w stosunku do osi, z dokładnością ( 1 cm,

· rzędne dna wlotu i wylotu, z dokładnością ( 1 cm.

6.8. Sprawdzenie wykonania,  zasypki i umocnienia wylotu

Sprawdzenie wykonania zasypki powinno się odbywać w czasie wykonywania robót ziemnych i po ich wykonaniu.

Należy sprawdzać zgodność wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.6.

Umocnienie wylotu sprawdza się wizualnie, czy są zgodne z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatów rurowych. 

a) 1 m (metr) przepustu z prefabrykatów rurowych o odpowiedniej średnicy,

b) 1 szt (sztuka) wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiedniej średnicy

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8.

Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z ST, Dokumentację Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a)  Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych rur żelbetowych obejmuje:

· roboty pomiarowe (wytyczenie przepustu) i przygotowawcze,

· wykonanie wykopu pod ławę fundamentowa zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, wraz z odwodnieniem,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnacje,

· montaż konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o odpowiedniej średnicy,

· wykonanie izolacji przepustu,

· wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,

· umocnienie wlotów i wylotów,

b)  Cena 1 szt. wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiedniej średnicy rury obejmuje:

· wykonanie wykopu pod fundamenty ścianek wlotu lub wylotu, wraz z odwodnieniem,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· wykonanie deskowania fundamentu i ścianek wlotu lub wylotu,

· wykonanie zbrojenia i betonowanie,

· rozebranie deskowania,

· wykonanie izolacji,

· wykonanie badań i pomiarów,

· uporządkowanie terenu.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-88/B-04300
Cement. Metody badań Oznaczanie cech fizycznych.

2.  PN-88/B-06250
Beton zwykły

3.  PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne.

4.  PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.

5.  PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

6.  PN-78/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

7.  PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.

8.  PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

9.  PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10. PN-58/C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

11. PN-92/D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

12. PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

13. PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-85/S-10030
Obiekty mostowe. Obciążenia

15. PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

16. BN-74/9191-03
Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania.

17.  PN-S-02205


Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

18.  Katalog  “Prefabrykowane  przepusty  rurowe”  -  Transprojekt-Warszawa,  maj  1994 r. (Część ogólna i Prefabrykaty ( 60, ( 80, ( 100, ( 150 cm).

�PAGE \# "'Strona: '#'�'"  ��


�PAGE \# "'Strona: '#'�'"  ��






